Ć W I C Z E N I E     3

KOROZJA METALI

- Doświadczenie 3.1.

Korozja glinu

Glin należy do metali o dużej aktywności chemicznej, jednak ze względu na powstawanie na jego powierzchni cienkiej warstewki tlenkowej Al2O3 (tzw. warstwa pasywna) metal ten wykazuje dużą odporność na korozję. Proces tworzenia się warstewki pasywnej zachodzi bardzo szybko, pokrywając szczelnie powierzchnię metalu. Mechaniczne uszkodzenie warstewki tlenkowej jest praktycznie niemożliwe, dopiero działanie niektórych substancji chemicznych może doprowadzić jej zniszczenia i ujawnienia prawdziwej reaktywności glinu.

a) Rola powłoki tlenkowej glinu

Wykonanie: Fragment blaszki aluminiowej oczyścić papierem ściernym, spłukać wodą, wysuszyć na bibule i umieścić w zlewce z wodą destylowaną. Czy na powierzchni blaszki zachodzą widoczne zmiany? Potrzeć blaszkę delikatnie pręcikiem szklanym. Czy wydzielają się pęcherzyki gazu? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji?

Wyjąć blaszkę z wody, osuszyć. Za pomocą pręcika szklanego nanieść na powierzchnię metalu kroplę azotanu(V) rtęci(I) Hg2(NO3)2. Po 2 min. usunąć roztwór soli rtęci z blaszki, osuszyć ją bibułą i ponownie zanurzyć w zlewce z wodą. Czy na powierzchni metalu zachodzą jakieś reakcje? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania reakcji zachodzących pomiędzy: ochronną warstewką tlenku glinu a Hg2(NO3)2, odsłoniętą powierzchnią glinu a Hg2(NO3)2, a następnie glinem a wodą.

b) Korozja glinu na powietrzu w obecności soli rtęci(I)

Wykonanie: Za pomocą pipetki nanieść na powierzchnię metalu kroplę azotanu(V) rtęci(I) Hg2(NO3)2. Po 2 min. usunąć roztwór soli rtęci z blaszki, osuszyć ją bibułą i pozostawić na kilka minut na powietrzu. Czy na powierzchni metalu zachodzą jakieś reakcje? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji na powietrzu?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania reakcji zachodzących pomiędzy: ochronną warstewką tlenku glinu a Hg2(NO3)2, odsłoniętą powierzchnią glinu a Hg2(NO3)2, a następnie glinem a powietrzem.

c) Wpływ jonów chlorkowych na korozję glinu

Wykonanie: Do dwóch probówek wrzucić po kawałeczku folii aluminiowej. Do jednej z probówek dodać 2 cm3 roztworu CuCl2, a do drugiej – siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4. Jakie zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu przypadkach biegną jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

d) Działanie mocnych zasad na glin

Wykonanie: Do dwóch probówek wrzucić po kawałeczku folii aluminiowej. Do jednej z próbówek dodać około 2 cm3 roztworu wodorotlenku sodu NaOH, a do drugiej – wody destylowanej. Jakie zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu przypadkach biegną jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

- Doświadczenie 3.2.

Wpływ kontaktu miedzi z cynkiem na proces korozji cynku

Wykonanie: Do probówki wrzucić blaszkę cynkową, a następnie dodać 4 cm3 roztworu H2SO4. Czy zachodzi reakcja? Dotknąć drutem miedzianym blaszkę w probówce. Czy intensywność wydzielania gazu uległa zmianie? Na którym z metali wydziela się wodór?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

- Doświadczenie 3.3.

Wpływ kontaktów żelaza z cynkiem oraz żelaza z cyną na proces korozji żelaza

Wykonanie: Dwie probówki napełnić wodą destylowaną do połowy ich objętości i dodać do każdej z nich po około 1 cm3 kwasu siarkowego(VI) H2SO4 oraz żelazicyjanku potasu K3[Fe(CN)6]. K3[Fe(CN)6] jest czułym odczynnikiem pozwalającym wykryć obecność jonów Fe2+ w roztworze, z którymi daje intensywnie niebieskie zabarwienie. Roztwory zamieszać pręcikiem szklanym. Oczyścić papierem ściernym dwa druciki stalowe. Jednym z nich owinąć blaszkę cynkową, natomiast drugim – blaszkę cynową. Tak przygotowane blaszki wrzucić do przygotowanych roztworów. Jakie zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu przypadkach biegną jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

- Doświadczenie 3.4.

Zachowanie się cynku i miedzi wobec kwasów

Wykonanie: W 3 probówkach umieść niewielkie ilości proszku cynku, a następnie nalej do jednej około 1 cm3 2 M roztworu kwasu solnego HCl, do drugiej około 1 cm3 2 M roztworu kwasu siarkowego(VI) H2SO4 i do trzeciej około 1 cm3 2 M roztworu kwasu azotowego(V). Ogrzej probówki w łaźni wodnej. Jakie zmiany zachodzą w probówkach? O czym to świadczy? Przeprowadź podobne doświadczenie dla wiórków miedzi. Porównaj intensywność wydzielania się gazów w obydwu przypadkach.

Zapis danych doświadczalnych: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

Informacje wymagane na zajęcia znajdują się w skrypcie „Chemia Ogólna”

B. Jasińskiej – rozdział „Korozja metali”.